품 명	구조용로프(8mm)
참고사진
제 원	◇ 성 능 1) 가볍고 식별이 용이한 색상으로 개인이 사용과 보관에 용이함 2) 구조 작업시 프루직 매듭 또는 아즈텍 시스템 설치 시 사용 ◇ 제 원 1) 직경(mm) : 8mm 2) 무게(gr/m) : 39.8 3) 인장강도(kn) : 16.4 4) 인증 : UIAA, EN564 5) 재질 : PA
비 고

품 명	구조용로프10.5mm(스태틱)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 로프 무게와 로프 강도의 장점을 갖춘 10.5mm 구조용 저신장 로프 □ 성 능 - 11mm의 로프보다 가벼우면서도 우수한 파열강도를 가진 구조용 저신장 로프. - 다양한 구조 환경에 적용이 가능 - CE 및 EN 안전 규정 타입 A의 로프 등급 □ 제 원 - 직경 : 10.5mm - 무게 : 72gr/M - 추락계수 : 40회 - 인장강도 : 32kN - 외피비율 : 36% - 수분수축율 : 1.9% - 신장율 : 3.4% - 소재 : 폴리 아미드 - 인증 : EN 1891, UIAA, NFPA 1983/Light Use
비 고

품  명

구조용로프11mm(다이나믹)

참고사진

제 원

□ 용 도

- 구조 및 훈련 학교에서 사용하기에 이상적인 다이나믹 로프.

□ 성 능

- 텐돈 제품군에서 가장 튼튼한 다이나믹 로프.

- 내구성이 뛰어나고 사용 수명이 길며 추락계수가 높아 클라이밍 센터, 등산학교를

비롯한 구조 등반 및 각종 구조 훈련 학교에서 사용하기에 적합.

직 경(mm)	11	11.4
무 게(g/m)	79	84
UIAA 추락계수	16	20
충격력(kN)	8.1	8.4
외피 미끌림	1.3	1.6
정적 신장율(%)	6.1	5.5
동적 신장율(%)	34	34
매듭성	0.9	1
재 질	PA
인 증	UIAA, EN 892

비  고

품 명	구조용로프(16mm)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 각종 구조등반 및 훈련을 위한 16mm 구조용 로프 □ 성 능 - 다양한 구조 환경에 적용이 가능 - CE 및 EN 안전 규정 타입 A의 로프 등급 □ 제 원 - 파괴 하중 : 7300 daN(kg) - 미터당 중량 : 236 g - 소재 : 폴리에스테르 (Polyester)
비 고

품 명	카라비너(D형잠금식)
참고사진
제 원	- D형 카라비너로 걔페부분이 넓어 각종 매듭을 하기가 용이함 - 개폐구가 키락 시스템으로 제작되어 로프의 걸림 없어 핀방식의 동급제품보다 뛰어난 내구성 자랑 - 게이트 부분에 잠금상태를 확인할 수 있는 경고 표시가 있음 - 비틀림 게이트 방식으로 게이트 오픈시 폭이 넓음 - 스크류 잠금 방식 - 알루미늄 합금강 - 중량 : 73gr - 길이 : 114mm - 인장강도 : Major 29KN , Minor 9KN , 게이트오픈 9KN - UIAA , EN12275 , EN362 인증
비 고

품 명	8자하강기
참고사진
제 원	- 인장강도 : 3,500kg - 중량 : 140g
비 고

품 명	화학보호복(Level C)
참고사진
제 원
비 고

품 명	구조장갑
참고사진
제 원
비 고

품 명	방진마스크(필터포함)
참고사진
제 원	- 방진마스크 : 3M 6200 반면형 - 방독필터 : 6006 복합가스용 - 방진필터 : 5N11, 501(덮개)
비 고

품 명	흡착포
참고사진
제 원
비 고

품 명	사체낭
참고사진
제 원	- 용도 : 구조현장에서 시신을 감싸고 운반할 수 있는 제품 - 시신을 청결하게 처리하며 사고수습 및 인적사항 확인 - 방수처리된 재질 - 내부가 보이지 않는 재질 - 시신운반이 편리하도록 손잡이 있음
비 고

품 명	경계지역 설정용 로프(거치봉 포함)
참고사진
제 원	- 차단봉 : 높이 100cm. Ø 50mm(봉-외경).Ø300mm(바닥-외경) - 색상 : 검정색+노랑색 - 재질 : 스테인레스+스틸조합 - 중량 : 약 6Kg - 체인 : 8mm * 10m - 색상 : 노랑색 - 재질 : 플라스틱
비 고

품 명	데이지체인
참고사진
제 원	- 재질 : Dyneema - 인장강도 : 22KN(끝에서 끝의 강도) - UIAA, CE 인증 - 길이 : 105cm
비 고

품 명	파이어라인
참고사진
제 원	- 8cm * 100m
비 고

품 명	구조용 배낭
참고사진
제 원	◇ 용량 : 45L ◇ 중량 : 1.43 kg ◇ 소재 : 나일론(방수마감) ◇ 색상 : 블랙(검정) ◇ 특징 - 서스펜션 장착된 유선형 배낭 - 편안한 캐리를 위한 스윙 암 어깨 끈 - 메쉬 / 탄성 내부 포켓 - 사이드 포켓과 힙벨트 주머니와 지퍼가 달린 앞 주머니 - 개폐식 트레킹 폴, 도끼 루프, 패드 스트랩
비 고

품 명	아이젠
참고사진
제 원	◇ 크기, 중량 : S(308g), M(318g), L(337g) ◇ 재질 : 체인 – 스텐레스 / 피크 – 특수강 / 밸크로밴드 – P.P / 고무밴드 – Elastic band ◇ 구성 : 아이젠(좌, 우), 밸크로밴드, 케이스
비 고